难选铜硫矿浮选试验研究

纪慧超1,2，刘全军1,2，江  旭 2，罗  斌2

（1.复杂有色金属资源清洁利用国家重点试验室，云南 昆明 650093；

2.昆明理工大学国土资源工程学院，云南 昆明 650093）

摘要：本文采用RSM（响应曲面法)对铜硫矿浮选中铜的试验条件进行优化，得到最优试验条件为：磨矿细度96.95%、pH值11.68、水玻璃1 131.13 g/t、乙硫氮44.96g/t。在此基础上进行了铜硫浮选的闭路试验，获得铜品位18.41%，回收率80.16%的铜精矿，硫品位45.45%，回收率85.27%的硫精矿。该研究可作为铜硫分离及RSM在选矿中的应用提供参考。

关键词：铜硫矿；铜硫分离；RSM；浮选

Experimental Study on Flotation of Refractory Copper Sulfide

Ji Huichao1,2,Liu Quanjun1,2,Jiang Xu2,Luo Bin2

(1.State Key Laboratory of Complex Nonferrous Metal Resources Clean Utilization, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, PR China;2.Faculty of Land Resource Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, PR China)

Abstract:In this paper, RSM (response surface method) was used to optimize the copper sulphur ore flotation copper test conditions, and the optimal test conditions were: grinding fineness 96.95%, pH=11.68, water glass 1131.13g/t, ethylsulfur nitrogen 44.96 g/t.Based on this, a closed-circuit test of copper-sulphur flotation was conducted, and a sulfur concentrate with a copper grade of 18.41%, a recovery rate of 80.16%, a S grade of 45.45%, and a recovery rate of 85.27% was obtained. This study can be used as a reference for the separation of copper and sulfur and the application of RSM in beneficiation.

Key words：Copper sulfide mine；Copper sulfur separation;RSM；flotation

铜矿资源主要集中在俄罗斯、秘鲁、智利、美国、澳大利亚等国家，而我国铜矿资源主要分布在云南、安徽、江西、甘肃、湖北、西藏、黑龙江。其中较为著名有山西中条山、江西德兴、安徽铜陵地区、云南东川等。与国外某些铜矿相

比，品位偏低、开发条件落后等不利因素严重制约我国铜工业的发展。铜资源需求日益增大，但资源属性趋向贫、细、杂。因此，相关选矿技术水平的提高就显得十分迫切[1-4]。

常见的伴生铜矿资源为铜硫矿,主要铜矿物为黄铜矿,主要含硫矿物为黄铁矿,通常选别方法是浮选。当前，处理低品位铜矿的方法较多，主要有等可浮流程、混合浮选、优先浮选流程和部分优先-混合浮选流程等。优先浮选流程指标较好,但所用药剂种类多,药剂用量大。在铜硫分离的过程中，常常伴随着黄铁矿可浮性变化大、矿石含泥多、可溶性盐的影响等问题[5-8]。本文针对云南某复杂铜硫矿，铜品位低，铜硫分离难度大的问题进行研究，最终实现了铜硫有效分离以及铜、硫资源的综合回收，为同种类型的铜硫矿的分选提供参考。

1 原矿性质

为了更多的掌握矿石的性质，以便于为后续的选矿试验提供正确的指导，本试验对原矿综合样进行工艺矿物学分析，主要包括化学多元素分析、X-射线衍射分析、铜物相分析等。

1.1 矿石成分

原矿化学多组分分析结果如表1所示。

表1 原矿多组分分析结果

Table 1  Multi-element analysis results of run-of-mine ore /%

| 组分 | Au1） | Ag1） | TFe | S | Zn | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | ＜0.1 | 15.20 | 18.83 | 12.67 | 0.29 | ＜0.1 |
| 组分 | CaO | MgO | SiO2 | Cu | Al2O3 |  |
| 含量 | 11.36 | 0.83 | 35.96 | 0.96 | 3.17 |  |

1）单位为g/t。

矿石中除主要有益元素Cu、S外，还伴生少量的Ag等。Cu、S为主要回收对象，原矿Cu品位0.96%，S品位为12.67%。

1.2 矿石XRD分析

对该原矿综合样进行X-射线衍射分析，得到了试验矿样的矿物组成。由XRD分析结果得知，原矿中主要矿物为黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿、脉石矿物为石英、高岭石、透闪石、白云石、滑石和方解石等。

1.3主要元素物相分析及嵌布特征

表2为铜物相分析结果。由表2的铜物相分析可以看到，原矿中铜主要以硫化矿形式存在，硫化矿分布率为97.85%，氧化铜含量极少；由工艺矿物学知，铁主要以黄铁矿和磁黄铁矿的形式存在，磁黄铁矿晶体结构复杂，通常呈粒状、致密块状集合体。菱铁矿含量较少，鉴于铁的品位不高且分布比较杂，暂时不考虑回收。

铜硫分离难度大的主要原因有以下几点：首先硫化铜矿石中常含有几种不同的硫化铜矿物，而各种硫化铜矿物浮选所需的pH、用量、药剂种类、等浮选条件也大不相同；其次，不同硫化铜矿物氧化的难易程度也存在差异，其中辉铜矿易氧化，氧化会造成矿浆中含有大量铜离子，活化了黄铁矿，使铜硫分离难度加大；镜下对该矿石观察可知，黄铜矿与黄铁矿、磁黄铁矿嵌布紧密，呈现出不均匀的中细粒嵌布形式，少量呈微细粒状包裹于两种矿物当中，且黄铁矿可浮性好，以上这些原因使的该矿石中铜硫分离难度加大[9-12]。依据该矿石性质及特点，后续将采用浮选的方法对铜和硫进行回收。

表2 铜物相分析结果

Table2 Analysis results of copper phase  /%

| 铜物相 | 胆矾 | 游离氧化铜 | 结合氧化铜 | 硫化铜及其它 | 总铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.010 | 0.94 | 0.96 |
| 分布率 | ＜1 | ＜1 | 1.19 | 97.85 | 100.0 |

2试验方案

结合工艺矿物学研究和国内外相关资料的查阅，对于该矿石的特点可知，该矿石的选别难度主要集中在铜、硫的分离与富集。

原矿中铜矿物以硫化铜矿为主，相对来说，铜的硫化矿可浮性较好，在中性或弱碱性介质中容易上浮，而磁黄铁矿、黄铁矿可浮性在强碱性介质中较差。针对该铜硫矿的矿石性质，试验对比了铜优先浮选、铜硫混浮、及铜粗精矿再磨工艺的可行性，结果优先浮选工艺浮选指标最优，因此，采用铜优先浮选-铜尾选硫工艺对该矿石进行研究。由于硫的可浮性较好，浮选难度小，该矿石的选别难度主要在于铜的浮选和分离，因此，后续将重点对铜的浮选进行研究。本试验将根据图1所示流程进行试验，将试验结果采用RSM（响应曲面法)重点对铜硫分离中铜浮选的条件试验进行研究。应用RSM对已有的试验结果，采用统计学知识进行建模分析，以浮选品位和回收率作为指标，对铜浮选试验条件进行进一步的优化[13-15]。RSM设计中的因素和水平见表3。

图1 铜优先浮选原则流程

Fig.1  Copper priority flotation principle process

表3 响应曲面设计中的因素和水平

Table 3  Factors and levels of response Surface methods

| 因素 | 水平编码 |
| --- | --- |
|  |  | -1 | -0.33 | 0.33 | 1 |
| 磨矿细度/% | A | 59 | 77 | 87 | 97 |
| pH值 | B | 9 | 10.5 | 11 | 12 |
| 水玻璃/（g·t-1） | C | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 |
| 乙硫氮/（g·t-1） | D | 20 | 30 | 40 | 50 |

3试验结果与讨论

3.1模型设计

以磨矿细度、pH值、水玻璃用量、乙硫氮的用量为变量，将其中一个作为单一变量，在其它条件不变的情况下，进行单因素浮选试验，用RSM对试验结果进行了处理，试验结果的因素与水平编码对应的试验值见表4。

表4 因素与水平编码及对应的试验值

Table 4  Factors and level coding and their corresponding test values

| 编号 | A | B | C | D | 品位/% | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 | -0.33 | 0.33 | -0.33 | 5.74 | 66.06 |
| 2 | -0.33 | -0.33 | 0.33 | -0.33 | 6.48 | 70.69 |
| 3 | 0.33 | -0.33 | 0.33 | -0.33 | 8.61 | 71.19 |
| 4 | 1 | -0.33 | 0.33 | -0.33 | 8.66 | 76.27 |
| 5 | 1 | -0.33 | -1 | -0.33 | 6.78 | 71.67 |
| 6 | 1 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | 8.61 | 74.26 |
| 7 | 1 | -0.33 | 0.33 | -0.33 | 8.66 | 76.27 |
| 8 | 1 | -0.33 | 1 | -0.33 | 8.47 | 75.51 |
| 9 | 1 | -1 | 0.33 | -0.33 | 7.31 | 70.67 |
| 10 | 1 | -0.33 | 0.33 | -0.33 | 8.66 | 76.27 |
| 11 | 1 | 0.33 | 0.33 | -0.33 | 8.12 | 75.48 |
| 12 | 1 | 1 | 0.33 | -0.33 | 8.41 | 71.53 |
| 13 | 1 | -0.33 | 0.33 | -1 | 8.98 | 66.97 |
| 14 | 1 | -0.33 | 0.33 | -0.33 | 8.66 | 76.27 |
| 15 | 1 | -0.33 | 0.33 | 0.33 | 9.05 | 74.45 |
| 16 | 1 | -0.33 | 0.33 | 1 | 8.36 | 73.03 |

3.2 回归分析

基于试验结果设计对表4中试验结果进行拟合，得到品位和回收率因子编码的回归方程如下：

ƒ品位=6.80+1.39×A+0.047×B+0.81×C-0.037×D

ƒ回收率=70.10+3.67×A+0.69×B+1.33×C+1.53×D

品位和回收率的3D模型见图2。

图2 品位和回收率的3D模型

Fig.2 3D model of grade and recovery

为了检验模型的可靠性，根据模型对试验进行预测，并对试验的真实值和模型的预测值进行统计，品位和回收率的真实值和预测值见图3。从图3中可以看出，实际值和预测值几乎都分布在直线的附近，说明回归模型拟合的较好，模型的建立是可靠的，该模型可以用于对试验进行预测。

图3 品位和回收率的真实值和预测值

Fig.3 True and predicted values of grade and recovery

表5和表6分别为品位的回归模型方差分析、回收率的回归模型方差分析。通过对方差进行分析，以检验模型的合理性和数据的准确性。P值用于判断模型的的显著性，通常当P<0.05时，模型是显著的，P值越小，表明对模型影响越大，即对试验指标影响越大，根据方差分析，该回归分析中品位模型P=0.004 1,回收率模型P=0.016 4，小于0.05，说明该模型是显著的。

表5 品位的回归模型方差分析

Table 5  Variance analysis of regression model of grade

| 项目 | 平方和 | df | 均方差 | F值 | P值 (prob>F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 10.38 | 4 | 2.60 | 7.27 | 0.0041 |
| A | 8.69 | 1 | 8.69 | 24.34 | 0.0004 |
| B | 0.46 | 1 | 0.46 | 1.28 | 0.2823 |
| C | 1.66 | 1 | 1.66 | 4.64 | 0.0543 |
| D | 3.454E-0.03 | 1 | 3.454E-0.03 | 9.671E-0.03 | 0.9234 |

表6 回收率的回归模型方差分析

Table 6  Variance Analysis of Regression Models for Recovery

| 项目 | 平方和 | df | 均方差 | F值 | P值 (prob>F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 74.62 | 4 | 18.66 | 2.37 | 0.0164 |
| A | 60.81 | 1 | 60.81 | 7.72 | 0.0180 |
| B | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.13 | 0.7290 |
| C | 4.46 | 1 | 4.46 | 0.57 | 0.4675 |
| D | 5.95 | 1 | 5.95 | 0.76 | 0.4033 |

3.3 闭路试验

在开路试验的基础上，选铜采用“一次粗选两次精选三次扫选”中矿循环返回的流程进行闭路试验，选铜的尾矿用来选硫，采用“一次粗选两次精选一次扫选”。闭路试验流程见图4，试验结果分别见表7。

图4 闭路试验流程

Fig.4  Flowsheet of closed-circuit test

表7 闭路试验结果

Table 7  Results of closed-circuit test

| 产品名称 | 产率/% | 品位/% | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | S | Cu | S |
| 铜精矿 | 4.18 | 18.41 | 18.28 | 80.16 | 6.03 |
| 硫精矿 | 23.77 | 0.62 | 45.45 | 15.35 | 85.27 |
| 尾矿 | 72.05 | 0.06 | 1.53 | 4.49 | 8.70 |
| 合计 | 100.00 | 0.96 | 12.67 | 100.00 | 100.00 |

由表7试验结果可知，闭路试验可获得铜精矿铜品位18.41%、回收率80.16%，硫精矿中硫品位为45.45g/t、硫的回收率为85.27%的选矿指标。

# 4 结论

- 通过工艺矿物学分析，试验所用矿样中，矿石含铜0.96%，硫12.67%，铜主要以硫化矿的形式存在于矿石中，硫化铜矿占总铜的97.85%，氧化铜含量极少。

2）采用RSM对铜浮选试验结果进行分析，得到最优试验条件为：磨矿细度96.95%、pH值为11.68、水玻璃1131.13 g/t、乙硫氮44.96 g/t。

3）基于RSM对铜浮选条件试验优化的基础上，对铜硫分离进行闭路试验，获得铜品位18.41%，回收率80.16%的铜精矿，硫品位45.45%，回收率85.27%的硫精矿，实现了该复杂铜硫矿的分选。

参考文献

- 付翔宇,吴  猛,李春龙,等.某低品位铜金矿铜硫分离试验研究[J].矿产综合利用,2017(04):51-56.

- 冯丽萍,余艳萍,赵文娟,等.云南某高硫铜矿选矿试验研究[J].云南冶金,2017,46(2):41-44，50.

[3]戴柯进,陈代雄,张  芹,等.国内某高细泥氧化铜矿选矿试验[J].有色金属工程,2016,6(02):52-55+100.

[4]叶岳华,曾克文,王立刚,等.铜硫等可浮与优先浮选工艺技术研究[J].中国矿业,2014,23(增刊2):225-229，234.

[5]李宗站,刘家弟,王振玉,等.国内铜硫浮选分离研究现状[J].金属矿山,2010(07):67-70.

[6]王世辉,叶雪均.某难选铜矿石铜硫浮选分离试验[J].有色金属(选矿部分),2007(5):17-19.

[7]余  力,刘全军,宋建文,等.云南某铜矿石浮选试验[J].金属矿山,2015(12):75-78.

[8]邱廷省,何元卿,邱仙辉,等.内蒙古某复杂含磁黄铁矿铜硫矿石的浮选[J].有色金属工程,2016,6(05):55-60，73.

[9]李凤久,张洪周.某复杂难选铜硫矿铜硫分离试验研究[J].矿产综合利用,2017(5):31-36.

[10]吴多吉,童  雄,罗溪梅.强化铜-硫浮选分离的研究进展[J].矿冶,2010,19(2):9-14.

[11]邱廷省,徐其红,匡敬忠,等.某复杂硫化铜矿铜硫分离试验研究[J].矿冶工程,2011,31(2):45-48.

[12]艾光华,解志锋,严华山,等.江西某铜银多金属矿选矿工艺[J].有色金属工程,2014,4(4):54-56.

[13]罗丽芳,艾光华,方  浩,等.复杂铜硫矿浮选分离技术现状及发展趋势[J].金属矿山,2017(7):13-16.

[14]罗 斌,刘全军,余 力.单纯形重心设计在磷矿浮选试验中的应用[J].非金属矿,2018,41(2):76-78.

[15]陈  宇. 羊拉含铜硫铁矿资源综合利用选冶试验研究[D].昆明：昆明理工大学,2010.